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江苏艾力升电缆有限公司

Jiangsu Elesun Cable Co.,ltd.

	产 品 规 格 书

Technical data of product
	电缆名称

Name of cable
	发泡聚乙烯绝缘同轴电缆

Radio frequency cables with Foam polyethylene dielectric

	
	电缆型号

Type of cable
	RG-62A
	产品标准

Standard
	参照MIL-C-17

	项    目

Item
	产品结构

Structure of product

	内导体

Inner conductor
	材料

Material
	铜包钢

Bare Copper Clad Steel

	
	结构

Structure
	1/0.643±0.02mm

	
	标称截面

Cross-section
	0.32 mm2

	绝  缘

Insulation
	材料

Material
	发泡聚乙烯

LDPE

	
	平均厚度

Average thickness
	1.5mm

	
	最薄点厚度

A little bit the most thin thickness
	1.35mm

	
	外径

Overall diameter
	3.71±0.15mm

	外导体

Outer conductor
	材料

Material
	裸铜丝

Bare copper

	
	编织丝直径

Diameter of braid wire
	0.12±0.05mm

	
	编织结构

Structure of braid
	16*6/0.12mm

	
	编织外径

Diameter of braid
	4.19±0.10mm

	护  套

Jacket
	材料

Material
	聚氯乙烯

PVC

	
	平均厚度

Average thickness
	0.9mm

	
	最薄点厚度

A little bit the most thin thickness
	0.67mm

	
	外径

Overall diameter
	6.0±0.15mm

	内导体最大直流电阻（20℃）

DC Resistance of inner conductor at 20℃
	≤61Ω/km

	电容

Capacitance
	44.3 ±3pF/m

	特性阻抗

Characteristic impedance
	93±3Ω

	火花试验电压

Testing voltage of spark
	1500V

	试验电压

Testing voltage
	2000V

	使用温度

Rated temperature
	-20~80℃

	20℃时最大衰减

Attenuation constant at 20℃（Max.）
	200 MHz
	19.7dB/100m

	
	400 MHz
	27.5dB/100m

	
	800 MHz
	39.6dB/100m

	
	1000 MHz
	44.2dB/100m

	产品结构图

Structure diagram of product
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	备    注

Remarks
	环保，符合RoHS规定。

According as RoHS

	批    准

Approval
	仇立生
	客户名称

Customer's name
	

	审    核

Examine
	厉  健
	文件编号

Number of document
	CPGGS-09-03-007

	编    制

Establishment
	谢中良
	日    期

Date
	2009-03-05
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